# Клапаны буровых насосов

- Общая информация

- Технические характеристики

Клапан к буровому насосу предназначен для попеременного сообщения и разобщения насосных камер со всасывающим и нагнетательным трубопроводами в среде промывочной жидкости.

| Обозначения клапанов | Применяемость клапана в насосах |
| --- | --- |
| НБТ-600 (К-7) НБ-375 (К-7А) К10Ц, К-9 | НБТ-600 НБ-375, БрН-1 УНВ-600 (У8-6МА2) |

Конструктивная особенность клапана К10: уплотнение происходит между резиной и металлом, а тарель клапана не садится (не ударяет) на крестовину седла. Такая конструкция клапана позволяет увеличить среднюю наработку на отказ в сравнении с обычной конструкцией на 10-15%.

## Технические характеристики

|  | НБТ-600 | НБ-375 | НБ-125 | К10Ц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердость поверхностей контакта и глубина упроченного слоя тарели после цементации на глубину 1.0-2.0 (HRC) | 48...57 | 48...58 | не менее 50 | 48...58 |
| Твёрдость седла при объёмной закалке (HRC) | 46...58 | 46...55 | 46...55 | 46...55 |
| Диаметр проходного отверстия насоса, мм., не более | 127 | 127 | 83 | 152 |
| Габаритные размеры, мм, не более диаметр высота Масса, кг, не более | 160,7 175 8.0 | 163 166 7.0 | 111 110 1.52 | 198,5 205 13.6 |
| Материал | Сталь 45Х |